RG6+FTTH

产品描述

|  | 材料 | 直径(mm) |
| --- | --- | --- |
| 内导体 | CCS | 1.02 |
| 绝缘 | PE 发泡 | 4.57 |
| 铝箔 | Bonded APA | 4.78 |
| 编织 | 铝镁合金丝 |  |
|  | FTTH |  |
| 护套 | PVC | 6.93 |

电缆特性

| 电容量 | 52 pF/m |  | 结构回波损耗 5~1000MHz | 18dB Min. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 | 82% |  | 阻抗 | 75 ± 3 ohms |

衰减 @ 20℃

| MHz | dB/100ft | dB/100m. |  | MHz | dB/100ft | dB/100m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1.60 | 5.25 |  | 450 | 4.40 | 14.43 |
| 211 | 3.05 | 10.00 |  | 500 | 4.66 | 15.29 |
| 250 | 3.30 | 10.82 |  | 550 | 4.90 | 16.08 |
| 270 | 3.37 | 11.04 |  | 600 | 5.10 | 16.73 |
| 300 | 3.55 | 11.64 |  | 750 | 5.65 | 18.54 |
| 330 | 3.74 | 12.26 |  | 870 | 6.11 | 20.04 |
| 350 | 3.85 | 12.63 |  | 1000 | 6.55 | 21.49 |
| 400 | 4.15 | 13.61 |  |  |  |  |